窄通道内热厚材料表面火焰传播的实验研究(

肖  原1, 2，任  坦1, 2，王双峰1，胡  俊2，赵建福1

- 中国科学院微重力重点实验室，中国科学院力学研究所，北京100190；

- 北京理工大学宇航学院，北京100081）

摘　要　利用高度为14 mm的水平窄通道对微重力条件下聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）和聚乙烯（PE）塑料材料表面的火焰传播进行了地面实验模拟研究。在环境气体氧气浓度为30%和50%、低速气流速度小于15 cm/s的实验条件下，实验测量了窄通道内材料表面火焰传播速度随气流速度的变化，它们与微重力下热厚材料火焰传播速度的理论预测结果符合得相当好。分析认为，窄通道能够有效地限制浮力对流，提高燃料表面固相热辐射在火焰传播中的相对作用，从而提供模拟微重力下热厚材料表面火焰传播特性的实验环境。

关键词　火焰传播；热厚材料；微重力；地面模拟

# Footnotes

收稿日期：2009.06.09；

基金项目：中国科学院创新基金项目资助

作者简介：肖  原（1985~  ），男，云南昆明人，硕士研究生，研究方向为微重力燃烧和载人航天器火灾安全。